D-05.03.09

NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

1. Wstêp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonawstwem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach obci¹¿onych ruchem od lekkiego do ciê¿kiego.

Za³¹czony do niniejszej specyfikacji za³¹cznik pt. „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” [7] mo¿e byæ wykorzystywany przy okreœlaniu rodzaju powierzchniowego utrwalenia, rodzaju frakcji kruszywa i lepiszcza i ich iloœci.

Zakres robót objêtych niniejsz¹ specyfikacj¹ (SST) obejmuje wykonanie:

pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,

pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów,

pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni typu „sandwich”.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegaj¹cym na kolejnym roz³o¿eniu:

warstwy lepiszcza,

warstwy kruszywa o w¹skiej frakcji.

1.4.2. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym roz³o¿eniem grysu

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwójnym roz³o¿eniem grysu jest zabiegiem utrzymaniowym polegaj¹cym na kolejnym roz³o¿eniu:

warstwy lepiszcza,

warstwy kruszywa o w¹skiej frakcji,

drugiej warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.3. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni typu „sandwich”

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu „sandwich” jest zabiegiem utrzymaniowym polegaj¹cym na kolejnym roz³o¿eniu:

warstwy kruszywa,

warstwy lepiszcza,

warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.4. Pozosta³e okreœlenia

Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kruszywa

2.2.1. Wymagania dotycz¹ce kruszyw

Kruszywa do powierzchniowego pojedynczego utrwalenia nawierzchni powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.2.1.

2.2.2. Warunki dostaw kruszyw

Warunki dostaw kruszyw powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST           D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.2.2.

2.2.3. Sk³adowanie kruszyw

Sk³adowanie kruszyw powinno odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST           D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.2.3.

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Lepiszcza do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.3.1.

2.3.2. Sk³adowanie lepiszczy

Sk³adowanie lepiszczy powinno odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST           D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.3.2.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Sprzêt do wykonania powierzchniowego utrwalenia zosta³ podany w SST                      D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 3.2.

3.3. Wymagania dla sprzêtu

Wymagania dla sprzêtu zosta³y podane w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 3.3.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszyw powinien odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST                      D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 4.2.

4.3. Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST                      D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 4.3.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Za³o¿enia ogólne

Powierzchniowe utrwalenie powierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na uszczelnienie istniej¹cej nawierzchni, zapewnia dobre w³aœciwoœci przeciwpoœlizgowe warstwy œcieralnej, natomiast nie wp³ywa na poprawê jej noœnoœci i równoœci.

Nawierzchnia, na której ma byæ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna byæ wyremontowana, posiadaæ w³aœciwy profil pod³u¿ny i poprzeczny oraz powierzchniê charakteryzuj¹c¹ siê du¿¹ jednorodnoœci¹ pod wzglêdem twardoœci i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniej¹cej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej iloœci lepiszcza i wielkoœci frakcji kruszywa pojedynczego powierzchniowego utrwalenia, nale¿y oceniæ teksturê powierzchni istniej¹cej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mo¿na pos³u¿yæ siê klasyfikacj¹ zamieszczon¹ w tablicy 5.

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

| Lp. | Wygl¹d i opis powierzchni nawierzchni | G³êbokoœæ tekstury 1) HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate | HS ( 1,7 |
| 2 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-bitumiczne porowate | 1,2 ( HS ( 1,7 |
| 3 | Nawierzchnia wyg³adzona, np. mieszanki mineralno-bitumiczne o strukturze zamkniêtej bez wysiêków lepiszcza | 0,8 ( HS ( 1,2 |
| 4 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazuj¹ca tendencje do wystêpowania wysiêków lepiszcza lub zaprawy | 0,4 ( HS ( 0,8 |
| 5 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencj¹ do pocenia lub z licznymi remontami cz¹stkowymi | HS ( 0,4 |

1) Pomiar g³êbokoœci tekstury piaskiem kalibrowanym zosta³ podany dla uœciœlenia tego

parametru.

Przy okreœlaniu stanu powierzchni dopuszcza siê stosowanie przez Wykonawcê innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez In¿yniera.

5.3.2. Ustalenie iloœci grysów

Ustalenie rzeczywistej iloœci grysów zaleca siê dokonaæ zgodnie z opracowaniem „Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie iloœci rozk³adanego lepiszcza i kruszywa” [4].

Ustalone wg wymienionego opracowania iloœci grysów dla pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni nale¿y skorygowaæ:

przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia o 0%,

przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwójnym roz³o¿eniem grysu:

przy rozk³adaniu grysu grubego		o -25%,

przy rozk³adaniu grysu drobnego	o -15%,

przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia typu „sandwich”:

przy rozk³adaniu grubego grysu		o od -10% do -25%,

przy rozk³adaniu drobnego grysu	o +10%.

5.3.3. Ustalenie iloœci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej iloœci lepiszcza dla ka¿dego wydzielonego odcinka lub pasa ruchu charakteryzuj¹cego siê jednorodnymi parametrami nale¿y korzystaæ z w³asnego doœwiadczenia oraz z programu projektowania powierzchniowych utrwaleñ „Allogen” [8], który jest w posiadaniu dyrekcji okrêgowych dróg publicznych.

Mo¿na równie¿ korzystaæ z za³¹cznika do niniejszej SST „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” pkt 5 [7].

5.4. Zapewnienie przyczepnoœci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca mo¿e przyst¹piæ tylko wówczas, gdy przyczepnoœæ aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreœlona zgodnie z norm¹ BN-70/8931-08 [3] bêdzie wiêksza od 85%.

Je¿eli przyczepnoœæ aktywna bêdzie mniejsza od 85%, to nale¿y j¹ zwiêkszyæ przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezpoœrednio przed jego roz³o¿eniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy ni¿ emulsja asfaltowa, przyczepnoœæ aktywn¹ mo¿na zwiêkszyæ przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gor¹co.

5.5. Warunki przyst¹pienia do robót

Warunki przyst¹pienia do wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia okreœlono w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana”                 pkt 5.5.

5.6. Odcinek próbny

Zasady wykonania odcinka próbnego okreœlono w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana”  pkt 5.6.

5.7. Oczyszczenie istniej¹cej nawierzchni

Istniej¹ca nawierzchnia powinna byæ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana”               pkt 5.7.

5.8. Oznakowanie robót

Zasady wykonania oznakowania robót okreœlono w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.8.

5.9. Rozk³adanie lepiszcza

Lepiszcze nale¿y rozk³adaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana”  pkt 5.9.

5.10. Rozk³adanie kruszywa

Kruszywo nale¿y rozk³adaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana”  pkt 5.10.

5.11. Wa³owanie

Wa³owanie nale¿y wykonywaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST            D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana”  pkt 5.11.

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Nawierzchnia mo¿e byæ oddana do ruchu zgodnie z ustaleniami podanymi w SST            D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.12.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Zakres badañ przed przyst¹pieniem do robót powinien odpowiadaæ zakresowi badañ podanemu w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 6.3.

6.4. Badania dotycz¹ce cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego

utrwalenia

Cechy geometryczne wykonanego powierzchniowego utrwalenia powinny byæ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 6.4.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

transport i sk³adowanie kruszyw,

transport i sk³adowanie lepiszczy,

dostawê i pracê sprzêtu do robót,

przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia (ocena, oczyszczenie),

prace projektowe przy ustaleniu iloœci materia³ów,

roz³o¿enie lepiszcza,

pojedyncze (lub podwójne) roz³o¿enie kruszywa,

wa³owanie,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Spis przepisów zwi¹zanych podano w SST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana” pkt 10.